# Eurobrass

Scheda tecnica	TITAN PROTECTION®

Questa finitura protegge la superficie dagli agenti atmosferici e dall'usura in genere resistendo alla corrosione ed abrasione senza alterare l'aspetto estetico dell'ottone.
Per questo è adatta per tutta la maniglieria impiegata all'interno ed esterno dell'abitazione ed è indicata inoltre per negozi, alberghi ed edifici di comunità.
I prodotti trattati con questo processo possono resistere oltre 20 anni ad ogni intemperie, senza perdere la loro brillantezza.

| SCHEDA TECNICA |
| --- |
| Resistenza in nebbia salina (ISO 9227 ASTMB117 DIN 50021) | 2000 ore |
| Durezza | 2500/3000 Vickers |
| Resistenza solventi (TEST MFK=metiletilchetone) | ILLIMITATA |
| Resistenza all'acido muriatico | ILLIMITATA |
| Resistenza a prodotti specifici anticalcare | ILLIMITATA |
| Solidità di colore alla luce (senza alterazione) (UNI 9397) | ILLIMITATA |